	
	GfK rot
	GfK grün
	GfK gelb
	GfK
	GfK
	Tufnol
Kite Brand

	Angeboten als
	FR4
	GfK
	FR4
	?
	?
	?

	Farbe
	rot
	grün (erinnert entfernt an Jeansstoff, keine „hochglanzglatte“ Oberfläche))
	gelb
	Grünlich-bläulich-milchglasig
	gelb
	Braun mit hellbraunen Flecken

	Dicke
	3 mm
	3,05 mm
	3 mm
	2,5 mm
	2 mm
	2 mm

	Bezugsquelle
	TT-Shop
	TT-Shop
	ebay
	ebay
	ebay
	RS

	Jahr des Bezugs
	2010
	2010
	2006
	2006
	2006
	ca. 2000

	Durchsichtigkeit
	-
	-
	Sehr schwach
	schwach
	schwach
	-

	Angaben zur Lagerung
	Nicht bekannt
	Nicht bekannt
	Nicht bekannt
	Nicht bekannt
	Nicht bekannt
	Süddeutschland, nicht geheizter, nicht klimatisierter Raum

	Brennbarkeit
	Späne ja, Board kokelt nur
	Keine Versuche

	Beobachtung bei Erhitzung oder Reibung
	Synthetischer Harzgeruch beim Nassschleifen, Trockenschleifen wurde nicht durchgeführt
	Noch keine Erfahrungswerte
	Im Backofen bei 220°C nach 20-30 Minuten leichte Delamination um „tight“ eingedrückte Turrets oder Eyelets
	Synthetischer Harzgeruch beim Nassschleifen, Trockenschleifen wurde nicht durchgeführt
	Unangenehmer Geruch beim Übergießen mit heißem Wasser

	sägen
	Wegen unangenehmen Geruchs wurde mit Sägeblatt von Hand gesägt

	Verhalten beim Löten (Lötkolben ungeregelt 60W)
	unauffällig

	Delamination um Eyelets oder Turrets herum nach 10 Sekunden sinnlosen Herumbratens
	Delamination um Eyelets oder Turrets herum.
	Eyelets oder Turrets verkleben mit dem Basismaterial
	Noch keine Versuche
	Noch keine Versuche

	Mechanische Belastbarkeit
	Excellent
	Excellent
	Excellent
	Sehr gut
	befriedigend
	ausreichend

	Würde ich persönlich verwenden für
	Elektrobereich
	Universal
	Modellbau
	Universal
	Vorstufen und kleine Boardgrößen mit leichter Bestückung
	Kleine Boardgrößen mit leichter Bestückung und Isolierscheiben
(Vintagelook)


